
教案
序号：01                                                     编号：DLFY-JL-JW-32
	课题名称
	石英质玉石Ⅳ
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	
	

	教学方法
	讲授法、演示法

	教学目标
	1、了解天然玻璃的基本性质

2、掌握天然玻璃的品种及佩戴

3、学会天然玻璃的品种及佩戴

	教学重点
	天然玻璃的基本性质

	教学难点
	天然玻璃的品种及佩戴

	授课类型
	理论
	时间分配

	【导入】

天然玻璃是指(Naturalglass)在自然条件下形成的“玻璃”。天然玻璃成因多种多样，一种是岩浆喷出型的黑曜岩、  玄武岩玻璃，另一种是陨石型的玻璃陨石。

【新授】

一、 天然玻璃的基本性质

（一）、矿物名称：

玻璃陨石(Tektites)、火山玻璃(Volcanicglass)(黑曜岩、玄武玻璃)。

（二）、化学成分：

主要为SiO，，可含多种杂质。

（三）、晶系和结晶习性

非晶质体。

（四）、光学性质

1．颜色

玻璃陨石为中至深的黄色、灰绿色；火山玻璃为黑色(常带白色斑纹)、褐色至褐黄色、橙色、红色，绿色、蓝色、紫红色少见；黑曜岩常具白色斑块，有时呈菊花状。

2．光泽和透明度

玻璃光泽，透明至不透明。

3．光性特征

均质体，常见异常消光。

4．折射率

折射率1．490(+0．020，—0．010)；双折射率无。

5．多色性

无。

6．发光性

通常无紫外荧光。

7．吸收光谱

不特征。

（五）、力学性质

1．解理

无，具贝壳状断口。

2．硬度

摩氏硬度为5～6。

3．密度

玻璃陨石为2．36(±0．04)g／cm3；火山玻璃为2．40(±0．10)g／cm3。

（六）、放大检查

圆形和拉长气泡，流动构造，黑曜岩中常见晶体包体、似针状包体。

（七）、特殊光学效应

未知

二、天然玻璃的品种

1．黑曜岩

黑曜岩是酸性火山熔岩快速冷凝的产物。黑曜岩的主要化学成分为SiO2，，其质量分数在60％～75％之间，此外还含有A1203，、FeO、Fe3O4及Na20、K20等。几乎全部由玻璃质组成，通常会有少量石英、长石等矿物的微晶、斑晶、骸晶。在偏光镜下，黑曜岩表现为光性均质体，但又略显明暗变化，这主要是由于基质中的微晶造成的，微晶可有球状、棒状等形态。

黑曜岩可呈黑色、褐色、灰色、黄色、绿褐色、红色等(见图3—2—149)。颜色可不均匀，常带有白色或其他杂色的斑块和条带，被称为“雪花黑曜岩”。这是一种含斜长石聚斑状黑曜岩，主要矿物为隐晶及玻璃质，斑晶由白色斜长石组成，有少量钾长石。在黑色基底上分布有一朵朵如雪花般的白色斑块，因此而得名。

2．玄武玻璃

玄武岩玻璃是玄武岩浆喷发后快速冷凝形成的。与黑曜岩类似，也是一种以天然玻璃为主的火山岩，通常玄武岩玻璃多为碱性玄武岩的喷发物。玄武岩玻璃多为带绿色色调的黄褐色、蓝绿色。在成分上与黑曜岩有所区别，SiO、的质量分数在40％一50％之间，而MgO、FeO和Fe3O4、Na2O、K2O等的质量分数要比黑曜岩高一些。玄武岩玻璃的密度为2．70—3．00g／cm3，折射率在1．58—1．65之间变化。玄武岩玻璃中还常含有长石、辉石等矿物的微晶。

3．玻璃陨石

玻璃陨石是陨石成因的天然玻璃。玻璃陨石又有很多名称，如“莫尔道玻璃”、“雷公墨”等。玻璃陨石被认为是石英质陨石在坠人大气层燃烧后快速冷却形成的；另有一种观点认为，地外物体撞击地球，使地表岩石熔融冷却后形成的。玻璃陨石的颜色通常是透明的绿色、绿棕色或者棕色。其原石表面常常具有非常特征的高温熔蚀的结构，玻璃陨石的内部还常见圆形或拉长状气泡及塑性流变构造等。玻璃陨石的密度为2．36(±0．04)g／cm3，折射率为1。49(十0。2，  一0．01)。


[image: image1]

[image: image2]
四、天然玻璃与玻璃鉴别

在鉴定中，天然玻璃较易与人造玻璃相混，但从以下几点可将天然玻璃与人造玻璃区分开来：人造玻璃的折射率变化范围很大，可从1．4～1．7，而天然玻璃的折射率是相对固定的。人造玻璃的密度随添加剂的变化而变化，天然玻璃的密度相对固定。另外在放大检查中可以发现天然玻璃中有“雏晶”包体存在。

【讨论、练习】

【作业】

【教学方法总结】

【课后反思】


	5

5

10

5

5

5

5

20

10

5

5




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


