
教案
序号：01                                                     编号：DLFY-JL-JW-32
	课题名称
	碳酸盐类玉石Ⅰ
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	
	

	教学方法
	讲授法、图片演示法

	教学目标
	1、了解碳酸盐类玉石的基本性质

2、掌握掌握与相似玉石的区分

3、学会与相似玉石的区分

	教学重点
	碳酸盐类基本性质

	教学难点
	碳酸盐类与相似玉石区分

	授课类型
	理论
	时间分配

	【导入】

碳酸盐类玉石产量大、产地多，是最常见的玉石品种之一。碳酸盐类玉石耐久性较差， 多以集合体出现，常作为玉雕原料或其他宝石的仿制品。常见的品种有：方解石、白云石、菱锌矿、菱锰矿、菱镁矿等。

【新授】

一、方解石（大理岩）的基本性质

方解石单晶在自然界常出现良好的晶形，无色透明的方解石也称为“冰洲石”，是一种重要的光学材料。方解石隐晶质集合体称为“石灰岩”，是烧制石灰和制造水泥的原料，以及冶金工业上的熔剂。方解石显晶质集合体又称为“大理岩”，在建筑和装饰材料中早巳广泛使用，俗称“汉白玉”，是最常用的玉雕原料之一。

（一）、矿物名称

方解石(Calcite)，在矿物学上属方解石族。

大理岩(Marble)的主要矿物为方解石，可有白云石、菱镁矿、蛇纹石、绿泥石等矿物。
（二）、化学成分

方解石的化学成分是碳酸钙

（三）、晶系

三方晶系

（四）、光学性质

1、颜色

方解石可具各种颜色，常见有无色、白色、浅黄等。纯净的方解石的颜色应该是无色或白色，无色透明的方解石晶体称为冰洲石。方解石可因各种混入物而呈现不同的颜色，如含微量的Co或Mn可呈灰色、黄色、浅红色；含微量Cu可呈绿色或蓝色。

大理岩有各种颜色，常见有白色、黑色及各种花纹和颜色。因含不同的矿物而呈现不同颜色。

2、光泽及透明度

玻璃光泽、透明至不透明。
3、折射率和双折射率

折射率为1．486～1．658，双折射率为0．172。

（五）、力学性质

1、解理

三组菱面体解理完全

2、硬度：3

3、密度：2．70(±0．05)g／cm3。

（六）、放大检查

1、方解石具有强的双折射现象，三组完全解理；大理岩为粒状或纤维状结构，三组解理发育。

二、方解石的品种

1．单晶宝石

各种颜色、透明的方解石可切磨成戒面。无色透明的冰洲石可用做光学原料。

2．玉石

各种颜色的方解石集合体可作为玉雕和装饰材料。

三、方解石的产地简介

方解石是分布最广的矿物之一，具有各种不同的成因类型。沉积型：可形成石灰岩、鲕状灰岩、白云质灰岩；热液型：可形成具有良好晶形的冰洲石；热变质型可形成粗粒的大理岩；风化型可形成钟乳石、石笋、石柱等；在某些矿泉里可形成由方解石、文石沉积的“石灰华”。

方解石的产地主要有美国、墨西哥，其次有英国、法国、德国、冰岛、意大利、巴基斯坦、罗马尼亚、俄罗斯、中国等地。

大理岩在世界各地几乎都有产出。我国云南大理所产的条带状大理石闻名于世，其间的条带有黑色、绿色和不同的形状，构成了一幅幅形象逼真的山水画，成为上等装饰材料。北京房山产出的“汉白玉”颜色纯白，是故宫、颐和园、北海等皇家园林常用的建筑和装饰材料。

有一种大理石质地细腻，透明度较高，市场上俗称“阿富汗大理岩(”阿富汗玉)。白色的品种经常用来仿白玉。

[image: image1.emf]
四、与相似玉石区别

1、白云石：白云石是沉积岩中广泛分布的矿物之一。白云石很少以单矿物出现，极少成为宝石，而是多以集合体形式出现，称为白云岩。

2、折射率：1．505—1．743；权折射率0．179—0．184；集合体不可测。

3、硬度3—4

4、密度：2．86—3．20g／cm3。

二、白云石的产地简介

以白云石为主要矿物的白云岩可用做雕刻原料，在世界各地广泛产出。中国新疆哈密产出的黄色白云岩颜色浅黄至深黄，质地细腻、蜡状光泽、色泽柔和滋润，微透明至半透明，又称为“蜜蜡黄玉”。中国四川丹巴产出的白云石为含铬云母的白云岩，翠绿色，致密块状，质地细腻，可含少量阳起石、透闪石、绿泥石、黄铁矿，俗称“西川玉”。
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
【讨论、练习】

【作业】

【教学方法总结】

【课后反思】


	5

5

5

2

3

5

2

3

2

3

5

5

10

15

5

5



	课题名称
	碳酸盐类玉石Ⅱ
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	
	

	教学方法
	图片演示法、讲授法

	教学目标
	1、了解碳酸盐类玉石的分类

2、掌握碳酸盐类玉石的鉴别

3、学会碳酸盐类玉石的鉴别

	教学重点
	碳酸盐类玉石分类

	教学难点
	碳酸盐类玉石鉴别

	授课类型
	理论
	时间分配

	【导入】

菱锌矿产于铅锌矿床氧化带，常与异极矿、白铅矿、褐铁矿等伴生。主要产于我国广西融县泗汀厂，广泛分布。可用做雕刻原料。菱锰矿主要产于阿根廷、澳大利亚、德国、罗马尼亚、西班牙、美国、南非等地。中国辽宁瓦房店、赣南、北京密云等地也有出产。

【新授】

一、 碳酸盐类分类

（一）、菱锌矿的光学性质

1、颜色

绿、蓝、黄、黄绿、淡蓝、棕、粉、白至无色。

2、光泽及透明度

玻璃光泽至亚玻璃光泽；半透明

3、折射率

折射率1．621～1．849；双折射率0．225～0．228，集合体不可测。

4、发光性

紫外灯下无至强荧光，并可有各种荧光颜色。

（二）、力学性质

1、硬度：4—5

2、密度：4．30(十0．15)g／cm3。
（三）、放大检查

单晶具三组完全解理，集合体常呈放射状结构。

二、菱锰矿的基本性质

（一）、光学性质

1、颜色

粉红色，通常在粉红底色上有白色、灰色、褐色或黄色条带，也有红色与粉色相间的条带。透明晶体可呈深红色。菱锰矿含有致色离子Mn2+，属典型的自色矿物，常呈红色或粉红色。随含Ca量增加色变浅；当有Fe代替Mn时，变为黄色或褐色；氧化后表面变褐黑色。

2、光泽及透明度

玻璃光泽至亚玻璃光泽；透明至半透明

3、折射率

折射率1．597～1．817(±0．003)，点测法常测值为1．60；双折射率0．220，集合体不可测。

4、多色性

透明晶体为中等至强，橙黄、红色，集合体无多色性。

5、发光性

长波紫外线下，无至中等粉色；短波紫外线下，无至弱红色。

（二）、力学性质

1、硬度：3—5

2、密度：3．60(+0．10，—0．15)g／cm3。

（三）、放大检查

条带状、层纹状构造

三、菱锰矿与蔷薇辉石的鉴别特征

[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
【讨论、练习】

【作业】

【教学方法总结】

【课后反思】


	5

20
25

10

5

10




