| 课题名称 | 1-1绪论 |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2授课班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、讲授法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 掌握珠宝玉石的概念和分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 宝玉石的分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课类型 | 理论课 |  |  |  |  |  |  | 时间分配 |
| 【导 入】 宝石在我国也称为珠宝玉石。早在距今1．8万年前的北京周口店山顶洞人的遗址中就发现了用动物的牙齿和骨骼串成的项饰，这恐十白就是人类最早的宝石制品。究其内涵，已初步具备了作为宝石的几个基本条件。随着人类的进步和对宝石认识的不断深入和提高，天然宝石应具备的基本特征已进一步明确为美丽、稀少、耐久等特点。但随着科学技术的不断发展和创新，以及人们对审美和装饰需求的多样化，宝石的概念也在不断变化和扩展。根据我国珠宝玉石首饰行业相关的国家标准，宝石的概念具有更为广泛的含义，并称为珠宝玉石。 【新 授】 一、宝石的定义 珠宝玉石泛指一切经过琢磨、雕刻后可以成为首饰或工艺晶的材料，是对天然珠宝玉石和人工宝石的统称，简称宝石。天然珠宝玉石包括天然宝石、天然玉石和天然有机宝石，人工宝石包括合成宝石、人造宝石、拼合宝石和再造宝石。 二、天然珠宝玉石具备的条件 自然界中发现的矿物虽已超过3000种，但可做宝石原料的仅230余种，而国际珠宝市场上的主要高中档宝石只不过20多种，尚不及10％。可见矿物岩石必须具备一些特定的条件才能成为宝石，宝石是众多的矿物岩石的精华。 (一) 美丽 美丽是宝石价值的首要条件。宝石的美由颜色、透明度、光泽、纯净度等众多因素构成。这些因素相互弥补又相互衬托，当上述因素都恰到好处时，宝石才能光彩夺目、美丽绝伦。 （此处播放PPT图片，选用红、蓝宝石、祖母绿等色彩强烈的宝石，注意提醒学生所有的彩色宝石，其颜色都是在评价、定价时的首要因素。） 1．颜色 宝石的颜色有彩色和无色之分。彩色宝石要求其颜色艳丽、纯正、均匀。例如，一块高档翡翠的颜色为纯正的浓艳的绿色，给人以青翠欲滴的感觉，才能达到视觉上的审美要求，灰色、褐色色调会降低颜色的美丽程度。而对于无色宝石(钻石除外)，颜色便不是评价的主要因素了。 2．透明度和纯净度 宝石应具有良好的透明度和纯净度。彩色宝石虽然不能达到清澈透明，然而较高的透明度将会提高其总体质量。而无色宝石的透明度和纯净度是构成宝石美的重要因素，如无色水晶，它的高透明度使光能够充分透过，给人以晶莹剔透的感觉，成为人们喜爱的宝石；同样，高的透明度对翡翠来讲，意味着好的“水头”，这是高档翡翠的一个重要条件。但对于某些宝石来讲，并非透明度和纯净度越高越好，如对某些具有特殊光学效应的宝石(如星光效应、猎眼效应、砂金效应等)，则要求相关包体较为丰富，纯净度和透明度不能太高，这样其特殊光学效应才能更明显。 3．光泽 光泽是宝石表面反光的一种视觉效果(应)，它为宝石增添了一份灵气。无色的钻石能成为宝石之王，很重要的一个因素是因为它具有极强的光泽，在阳光下光芒四射，给人以光彩夺目、灿烂辉煌的感觉。 4．特殊的光学效应 有些宝石不以颜色称雄，但具特殊的光学效应，如星光效应、猫眼效应、变彩效应。这些特殊的光学效应给宝石乎添了几分神秘，具有特殊的美感，因而使其身价倍增。我国山东的一种黑褐色蓝宝石，最初被作为废石丢弃掉，后因发现其弧面形宝石的表面具有六条明显的星线，而重新被视为宝石。 (二) 耐久性 宝石不仅应绚丽多姿，而且需要经久不变，即具有一定的硬度、韧性和化学稳定性等。宝石的耐久性是由其稳定的物理化学性质所决定的，但这一条件对某些宝石可适当放宽，如有机宝石、大理岩等。 (三) 稀有性 宝石以产出稀少而名贵。这种稀有性，包括品种上的稀有和质量上的稀有。因品种稀有性而影响价格的例子可举紫晶，它半透明至透明，紫色、紫红色给人以高雅之感，最初仅见于欧洲大陆，被人们视为珍宝，价值很高，但当在其他国家大量发现以后，价格大跌。另一个例子为拉长石，拉长石曾以其稀有的变彩效应备受人们珍爱，但自加拿大、原苏联发现大型矿山后，它就变成普通宝石品种了。因质量方面的稀有性而身价倍增的例子可举高档宝石祖母绿，它的矿物品种绿柱石在自然界的分布和产出并不少，但是由于绿柱石解理发育、瑕疵严重，能加工成完全无瑕者非常稀少。如乌拉尔地区的祖母绿，原石可重几千克，加工后的成品可能仅有Ict左右。因此，大而完美的祖母绿成品便成为了稀世之宝。 （注：应该指出的是，作为宝石或宝石的一个品种，并不一定要求它在美丽、耐久和稀有这三个方面同时都是最佳或最为突出的。往往它的一两个方面比较突出就可以视为宝石，只不过在价值上会有所差异。此处用琥珀举例，虽然其硬度不是很高，摩氏硬度只有2—3，其耐久和抗磨损强度不大，但它们仍以其深厚的文化背景，特殊的蜜黄、棕红等颜色，柔和的光泽和特殊包体吸引着人们，成为一种珍贵的宝石品种。又例如某些具星光效应的红蓝宝石，即使它们的颜色不是很好，但如果其星光效应明显完美，也会价值不菲。另外，宝石的价值除与本身的品质有关外，也会随时间、地域、文化、审美观念和资源储量及当时经济环境等等因素的变化而变化，此处要详细说时，大概用时6~10分钟） 第二节 宝石的分类 每一种宝石都有其特定的生成条件、化学成分和内部结构，这就决定了其特有的形态特征及物理化学性质。同时，一些宝石相互之间在成因、化学成分或内部结构上又有着某些相似之处，即具有共性。因此，宝石分类的任务就是要用科学的方法揭示和表述这种共性和个性，把本质上相同、内在规律一致的一组宝石划归在一起。但由于宝石自身的特殊性，迄今为止国际上还没有一个统一的分类方案。例如在国际上有些地区习惯将宝石分为两大类，即彩色宝石和钻石，在两大类中再分为天然和合成宝石等，彩色宝石是指除钻石以外的所有其他宝石和玉石。也有人又把珍珠单独划为一类。因此，如何科学、合理地对宝石进行分类是国际珠宝界共同关心的问题。 我国珠宝玉石首饰行业的国家标准对珠宝玉石给出了明确的定义和分类。分类的主要原 则如下。 ●宝石的成因类型，即以天然成因或人工制造为依据，将宝石分为两大类。然后再根据 宝石的组成和性质进一步划分。 ●考虑国际的通用性、习惯性，尽量采用目前国际上普遍使用的、趋于统一的分类原则 进行分类。 ●突出我国以玉石为特色的传统珠宝玉石品种。 我国现行珠宝玉石首饰行业的国家标准具体分类方案为： 天然宝石 天然珠宝玉石 天然玉石 天然有机宝石 珠宝玉石(宝石) 合成宝石 人工宝石 人造宝石 拼合宝石 再造宝石 （这里要重点为学生讲解人造和再造的区别，举例用合成绿松石和压制绿松石） 一、天然珠宝玉石 天然珠宝玉石的定义：由自然界产出，具有美观、耐久、稀少性，具有工艺价值，可加工成装饰品的物质。 天然珠宝玉石按照组成和成因不同可分为：天然(单晶)宝石、天然玉石和天然有机宝石。 (一) 天然宝石 指由自然界产出，具有美观、耐久、稀少性，可加工成装饰品的矿物单晶体或双晶。 1．天然宝石矿物的族、种、亚种的划分 国家珠宝玉石名称标准中，没有给出天然宝石的族、种、亚种划分方案和定义，根据国家标准，只需确定宝石的基本名称即可。 (1)族 指化学组成类似、晶体结构相同的一组类质同象系列的宝石。如石榴石族、电气石族、长石族、辉石族。同一族宝石由若干个宝石品种组成。 (2)种 指主要化学组成和晶体结构都相同的宝石。是宝石种分类的基本单位，每一个宝石种都有相对固定的化学组成和相应的晶体结构，例如石榴石族矿物中包括了铁铝榴石和镁铝榴石等种。种是宝石命名的基本名称。 (3)亚种 亚种是矿物学中的一个概念，是指同一个种的矿物，因化学组成中的微量组分不同，从而在晶形、物理性质(如颜色、透明度)等外部特征上有较明显变化者可称为亚种。例如刚玉矿物，由于其含有Fe、Ti、Cr等微量元素形成蓝色或红色刚玉变种，即宝石学中的红宝石和蓝宝石。但在我国现行的珠宝玉石国家标准中，没有明确亚种的概念。实际上矿物学中的亚种在国内宝石学中仍视之为一个宝石品种，这主要考虑到矿物学中的亚种在宝石学中还涉及其社会属性或价值规律。 2．天然宝石按价值和稀缺程度的划分 根据珠宝玉石国家标准，没有高档、中低、常见和稀少宝石种类的划分，也禁止使用这些名称来命名宝石。这里只是作一简单介绍，目的是对商业界的一些惯例有个了解。 (1)高档宝石 指传统的、历来被人们所珍视的、价值较高的宝石。目前国际珠宝界公认的高档宝石品种有钻石、祖母绿、红宝石、蓝宝石、金绿宝石(变石、猫眼)。 (2)中低档宝石 指那些虽具有美丽、耐久和稀少等特点，但与高档宝石品种相比价值较低的宝石。这类宝石品种繁多，如电气石、绿柱石、石榴石、尖晶石、水晶等。 (3)稀少宝石 有些宝石品种，它们往往由于产量低，不足以在市场上广为流通，通常在宝石试验室、陈列室或收藏家手中才能出现的宝石。其价值要视的具体情况而定，如塔菲石，产自斯里兰卡，可有米黄色、淡紫色、淡红色等颜色，最早发现的一块原石仅1．419ct。据统计，迄今为止能琢磨成刻面宝石的塔菲石仅有几块。 (二) 天然玉石 指由自然界产出的，具有美观、耐久、稀少性和工艺价值的矿物集合体，少数为非晶质体。 玉石的具体品种主要是根据构成矿物集合体的主要矿物成分来划分的，也有一些是根据产地和传统的名称来命名的。 玉石行业则习惯于按照材料的价值、硬度、工艺特点将玉石分为高档玉石、中低档玉石和雕刻石等几大类，但《珠宝玉石名称》国家标准没有此分类方案，在玉石命名中也是禁止使用的。 1．高档玉石 高档玉石的摩氏硬度(HM)在6～7之间。目前国际上公认的高档玉石品种仅有翡翠和软玉。翡翠和软玉以其适中的硬度和韧度、美丽的色泽成为玉石之冠。高品质的翡翠多加工成戒面、手镯等首饰，质量较差、块度较大的则多制成雕件；而软玉则主要用于挂件和摆件的雕刻，但近来也有用高品质的翡翠和软玉制作成大型雕件的。 2．中低档玉石 中低档玉石的摩氏硬度(HM)通常在4～6之间。与翡翠和软玉相比，这类玉石品种繁多，在国际贸易中往往要求直接标示产品的主要组成矿物或岩石的名称。中低档玉石主要品种有玛瑙、石英岩、青金石、岫玉等。它们当中少部分高质量者可加工成高档首饰，大部分则加工成挂件或摆件。 3．雕刻石 雕刻石的摩氏硬度(HM)一般小于4，可以用雕刻刀进行工艺加工。主要品种有图章石(如寿山石、鸡血石、青田石等)、砚石和装饰石。其中少数品种价值很高，如田黄、鸡血石等。 (三) 天然有机宝石 指由自然界生物生成，部分或全部由有机物质组成，可用于首饰及装饰品的材料。养殖珍珠(简称“珍珠”)也归于此类。 有机宝石是自然界生物作用形成的固体，它们部分或全部由有机物质组成，其中的一些品种本身就是生物体的一部分，如大象的牙齿、玳瑁的壳。这些生物成因的固体以其美丽的颜色、特殊的光泽和柔韧的质地，成为天然宝石家族的成员。人工养殖珍珠，由于其养殖过程和产品基本与天然珍珠的自然性及产品特征基本相同，所以也被划归为天然有机宝石。 【讨论、练习】 1、请解释下列名词： 珠宝玉石、有机宝石 【作 业】 【教学方法总结】 【课后反思】 |  |  |  |  |  |  |  |  |