| 课题名称 | 1-1红宝石与蓝宝石 |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、讲授法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 掌握刚玉类宝石的宝石学性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 各产地宝石的鉴别特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课类型 | 理论课 |  |  |  |  |  |  | 时间分配 |
| 【导 入】 刚玉主要用于高级研磨材料，手表和精密机械的轴承材料。作为激光发射材料的红宝石系人造晶体。红宝石和蓝宝石都属于刚玉矿物，除星光效应外，只有半透明-透明且色彩鲜艳的刚玉才能做宝石。红色的称为红宝石，而其他色调的刚玉在商业上统称蓝宝石。 【新 授】 红宝石 一、基本特征 1、矿物名称：刚玉 2、成分：Al2O3 3、晶系：三方 4、晶形：六方柱，六方双锥，常为桶状晶形 5、裂理：{0001}底面裂理、{1011}棱面裂理 6、硬度：9 二、宝石学特征 1、名称： 红宝石：含Cr的红色刚玉 蓝宝石：除红色以外的其它颜色刚玉晶系：三方 2、折射率：1.762～1.770 3、光性：一轴晶负光性（－） 4、密度：4.00 5、硬度：9 6、吸收光谱：红宝石：693、650、黄绿区宽吸收带 475、476、468弱吸收线 蓝宝石：450、460、470吸收线 7、包裹体： 固态：金红石、刚玉、硬水铝石 指纹状包裹体，裂隙、聚片双晶纹双 晶纹 次生包裹体 三、产出类型 （一）红宝石 1、缅甸抹谷红宝石（Mogok）红宝石 透明，内部干净，有大红色、紫红色、粉红色等，其中以鸽血红质量上乘。 多做刻面宝石，也可有星光宝石。 2、缅甸蒙素（MongHsu）红宝石 半透明～不透明，暗红、玫瑰红色，质量差，一般需经热处理改色后才能用作宝石。琢形主要为弧形，常见一些星光红宝石。 3、泰国红宝石（热处理红宝石） 以半透明中低档为主、玫瑰红色，多为热处理红宝石 4、越南红宝石 半透明，玫瑰红、粉红色、以弧面为主 5、马达加斯加红宝石（改色？） 类似尖晶石的红色，红中泛黄， 6、斯里兰卡蓝宝石 （此处要特殊指出红宝石中金红石针包体与纤维状、针状包体的区别） 蓝宝石 一、基本性质： 1、斯里兰卡蓝宝石 矢车菊蓝 可具有六射星光 2、抹谷蓝宝石 水墨蓝，蓝黑、浅蓝 干净透明、杂质少 具硬金红石、水铝石包裹体 双晶明显 3、山东蓝宝石 产于山东潍坊地区昌乐县、五图县 特征： 颜色深，深蓝～蓝黑色，黄色、黄绿色 平直色带明显，并可构成六方环 可具六射星光效应 类似蓝宝石：澳大利亚蓝宝石 4、马达加斯加蓝宝石 浅蓝色、粉红色、桔黄色 【讨论、练习】 请比较金红石针包体与针状、纤维状包体的区别 【作 业】 【教学方法总结】 【课后反思】 |  |  |  |  |  |  |  |  |