
教案
序号：01                                                     编号：DLFY-JL-JW-32
	课题名称
	四大名玉Ⅵ
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	
	

	教学方法
	图片演示法、讨论法

	教学目标
	1、了解蛇纹石玉的基本特征

2、掌握蛇纹石玉的品种

3、学会蛇纹石玉的品种和基本特征

	教学重点
	蛇纹石玉的基本特征

	授课类型
	理论
	时间分配

	【导入】

蛇纹石玉(岫玉)在自然界分布广泛，因产地不同而有不同的玉石名称，如广东的信宜玉、广西的陆川玉、甘肃的酒泉玉、新疆的昆仑玉，以及美国、新西兰和阿富汗的鲍文玉、朝鲜玉等等。岫玉是中国古老的传统玉种，在1万多年前，辽宁海城小孤山文化遗址中有岫玉制成的砍凿器，汉代的金缕玉衣大部分也是由岫玉片制成的。

【新授】

一、 蛇纹石玉的基本性质

（一）矿物组成

蛇纹石玉的主要组成矿物是蛇纹石(Serpentine)，次要矿物有方解石、滑石、磁铁矿、白云石、菱镁矿、绿泥石、透闪石、透辉石、铬铁矿等。次要矿物的含量变化很大，对蛇纹石玉的质量有着明显的影响，个别情况下次要矿物的含量可超过半数而上升为主要组成矿物。

（二）结晶状态

蛇纹石属于单斜晶系，呈细粒叶片状或纤维状隐晶质集合体产出。

（三）结构构造

叶片状、纤维状交织结构，常见均匀的致密块状构造，有时可见脉状、片状、碎裂状构造。

（四）光学性质

1、颜色

蛇纹石矿物本身为无色至淡黄色、黄绿色至绿色。蛇纹石玉的颜色除受蛇纹石本身的颜色影响外，还受矿物共生组合的影响。常见的蛇纹石玉土要有黄绿色、深绿色、绿色、灰黄色、白色、棕色、黑色及多种颜色的组合。

2、光泽及透明度

蜡状光泽至玻璃光泽，半透明至不透明。

3、折射率

点测法常为1．560～1．570(+0．004，—0．070)。

4、发光性

在紫外灯下蛇纹石表现为荧光惰性，有日；i-在K波紫外线下可有微弱的绿色荧光。
（五）力学性质

1、解理

无解理，断口呈参差状

2、硬度

受组成矿物的影响，摩氏硬度变化于：2．5—6之间。纯蛇纹石玉的硬度较低，在3～3．5左右，而当其中透闪石等混入物含量增高时硬度加大。

3、密度：2．57(+0．23，—0．13)g／cm3。

（六）内外部显微特征

放大检查时，可见到蛇纹石黄绿色基底中存在着少量黑色矿物，灰白色透明的矿物晶体，
灰绿色绿泥石鳞片聚集成的丝状、细带状和由颜色的不均匀而引起的白色、褐色条带或团块。叶片状、纤维状交织结构。

二、蛇纹石玉的品种

蛇纹石玉的产地非常多，不同产地非常多，不同产地的蛇纹石玉矿物组合各异，表现在颜色等特征上也各有特点。除辽宁岫岩县外，中国蛇纹石玉产地非常广泛，比如：
（一）酒泉蛇纹石玉；  产于中国甘肃省祁连山地区，为一种含有黑色斑点或不规则黑色团块的暗绿色蛇纹玉石

（二）信宜蛇纹石玉  产于中国广东省信宜县，为一种含有美丽花纹的质地细腻的暗至淡绿色块状蛇纹石玉，俗称“南方玉”。

（三）陆川蛇纹石玉  产于中国广西陆川县，主要有两个品种，其一为带浅白色花纹的翠绿一深绿色、微透明至半透明的较纯蛇纹石玉；另一种为青白一白色、具丝绢光泽、微透明的透闪石蛇纹石玉。
（四）台湾蛇纹石玉  产于中国台湾花莲县，其内常含有铬铁矿、铬尖晶石、磁铁矿、石榴石、绿泥石等矿物包体，而呈具黑点或黑色条纹、半透明、油脂光泽、草绿一暗绿色的蛇纹石玉。
（五）、国外较著名的产地有新西兰的“鲍文玉(Bowenite)”和美国宾州的“威廉玉(Williamamsite)”。前者较纯净，质地细腻，半透明，淡黄绿一淡灰绿色；后者含斑点状铬铁矿，深绿色，半透明。

在传统习惯上，蛇纹石玉常以产地命名，因此出现了信阳玉、陆川玉、台湾玉等名称。这些名称在市场上常引起混乱，使购买者无法了解所购物的本质是什么，因此在珠宝玉石的国家标准十规定宝石级蛇纹石，均以“蛇纹石玉”或“岫玉”统一命名。

[image: image1.jpg]



【讨论、练习】

【作业】

【教学方法总结】

【课后反思】


	10

20

20

30




	课题名称
	四大名玉Ⅶ
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	
	

	教学方法
	图片演示法、讨论法

	教学目标
	1、了解评价岫玉的标准
2、掌握岫玉的鉴别

3、学会鉴别岫玉

	教学重点
	岫玉基本特征

	授课类型
	理实一体
	时间分配

	【导入】

1、复习上节课内容。

2、评价图中岫玉的质量。

【新授】

一、 岫玉的评价标准
本地的蛇纹石玉是交代大理岩而成的，又称蛇纹石化大理岩。

（一）蛇纹石玉透明度

透明度是指可见光自由透过的程度，光线通过得越多其透明度越好，光线通过得越少其透明度越差。透明度可分为透明、亚透明、半透明、微透明和不透明五个级别。本区的蛇纹石玉以亚透明和半透明者居多，其次是微透明，而完全透明者和不透明者较少。

（二）光泽

本区的蛇纹石玉主要呈玻璃光泽，少量呈蜡状光泽。
（三）硬度

岫岩蛇纹石玉的摩氏硬度为4.7-5.5，其平均值为5.2。
（四）密度

岫岩蛇纹石玉的密度为2.49 g/cm3-2.64 g/cm3，其平均值为2.58 g/cm3。

（五）透明度对颜色的影响

透明度越差的样品，其颜色的亮度与饱和度越低，反之则越高。
（六）杂质对颜色的影响

在大量的蛇纹石玉原料和制品中，绿色是最主要的颜色，但是在均匀分布的绿色基底上，常出现呈点状、片状、条状或块状分布的白色或黑色杂质，含量从5%到30%不等，使得蛇纹石玉的整体色调不匀，亮度与饱和度降低。 

（七）杂质对透明度的影响

蛇纹石玉的杂质主要有透闪石、滑石、石墨和碳酸盐矿物等，它形成于蛇纹石玉形成的早期、同期和晚期，影响了蛇纹石矿物集合体结合的紧密程度。这类杂质自身的蚀变程度低，或以交代残余的形式存在，透明度差，其粒度也往往与周围蛇纹石矿物的平均粒度相差较大，这样就增强了玉石整体或局部对光的吸收、散射、折射和反射作用，减弱了光的透射强度，使得混有这些杂质的蛇纹石玉透明度降低，一般来说，杂质越多，透明度越差。

（八）裂隙对透明度的影响

本地区褶皱断裂构造发育，玉石矿体受挤压和剪切力等作用产生裂纹。在挤压破碎带，部分玉石成片状或碎块状构造。另外一些蛇纹石玉料或制品没有大的裂纹，但内部发育微裂隙。这些内部微裂隙及较大的裂纹使得蛇纹石玉整体结构疏松，增加了内部的反射界面，光的散射和折射作用增强，减少了光的透过量，降低了蛇纹石玉的透明度。
另外，裂纹及微裂隙的存在使得那些易脱水的蛇纹石玉中吸附水的散失更快，透明度变差。

（九）颜色对透明度的影响

蛇纹石玉具有绿、黄、白、青、黑等各种颜色，其变化对透明度有一定的影响。总的来看，颜色由白(黄(绿(青(黑，透明度随之变差，颜色的浓度越高，则透明度越差。

综合以上研究结果，我们认为，蛇纹石玉的透明度主要受其结构（颗粒排布方式，粒度）和结晶水的影响，矿物的排列方式及结晶程度尤其重要。再者，蛇纹石玉具有易吸水、易脱水的特点，其中的一些微裂隙和颗粒间隙中的吸附水由于条件的变化脱失，造成了蛇纹石玉透明度的降低。此外，裂隙和杂质的存在对蛇纹石玉透明度也有影响，杂质越多，裂隙、微裂隙越发育，则透明度越差。颜色浓度越高则透明度越差。
二、岫玉的鉴别

白色岫玉与白色闪石玉相似，黄绿色岫玉与黄绿色闪石玉相似，黑色岫玉与黑色闪石玉相似。
1、看光泽：闪石玉主要为油脂光泽，岫玉主要为玻璃光泽。

2、看透明度：闪石玉透明度大多低于岫玉。

3、如可用小刀划时，闪石玉划不动，而岫玉可划动。

4、用手掂：同样大小制品，岫玉较轻而闪石玉较重。

5、仪器检测:密度有明显差别
[image: image2.jpg]



【讨论、练习】

【作业】

【教学方法总结】

【课后反思】


	15
15
20
10

20




