
教案
序号：01                                                     编号：DLFY-JL-JW-32
	课题名称
	四大名玉Ⅷ
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	
	

	教学方法
	讲授法、图片演示法

	教学目标
	1、了解独山玉的基本特征

2、掌握独山玉的品种

3、学会独山玉与相似玉石的区别

	教学重点
	独山玉的基本特征

	授课类型
	理论
	时间分配

	【导入】

独山玉因产于我国河南省南阳市的独山而得名，是我国特有的玉石品种，又名“南阳玉”。
【新授】

一、独山玉的基本性质

    （一）矿物组成

    独山玉是一种黝帝石斜长岩，其组成矿物较多，主要矿物是斜长石（20％～90％）和黝帘石（ 5％～ 70％），其次为翠绿色铬云母（ 5％～ 15％）、浅绿色透辉石(1％～ 5％）、黄绿色角闪石、黑云母，还有少量腊石、金红石、绿帘石、阳起石、白色沸石、葡萄石、绿色电气石、褐铁矿、绢云母等。

    （二）化学组成

    独山玉的化学组成变化较大，随其组成矿物含量的变化而变化。

    （三）结构构造

    独山玉具细粒（粘度<0．05mm）状结构，其中斜长石、黝帝石、绿帘石、黑云母、铬云母和透辉石等矿物呈他形一半自形晶紧密镶嵌，集合体为致密块状。

    （四）光学性质

    1．颜色

    独山玉颜色丰富，有30余种色调，主色有白，绿，紫，黄（青）红几种颜色。颜色变化取决于矿物组成。

    2．光泽及透明度

    玻璃光泽至油脂光泽；微透明至半透明。

    3．光性

    正交偏光镜下没有消光位。

    4．折射率

    独山玉的折射率大小受组成矿物影响，在宝石试验室用点测法测到的折射率值变化于1．56～1．70之间。

    已吸收光谱

    未见特征吸收谱。

    6.发光性

    在紫外灯下，独山玉表现为荧光惰性。有的品种可有微弱的蓝白、褐黄、褐红色荧光。

    （五）力学性质

    1．解理

    无解理。

    2．密度

    2.73～3．18g／cm3。

    3．硬度

    HM＝6～ 6．5。

    二、独山玉的品种

    工艺上独山玉主要依据颜色划分品种。

    1．白独玉

    呈乳白色，主要由斜长石，黝帝石，少量绿帘石、透辉石和绢云母组成（斜长石质量分数90％～100％，其中钙长石质量分数75％～95％，培长石质量分数5％～15％）。

    2．绿独玉

    皇翠绿、绿和蓝绿色。主要由斜长石和铬云母组成（斜长石即钙长石质量分数90％～95％，铬云母质量分数5％～10％，黑云母质量分数1％）。

    3．紫独玉

    呈淡紫、紫和亮棕色，主要由斜长石、黝帘石和黑云母组成（斜长石质量分数90％～100％，黝帘石质量分数5％，黑云母质量分数l％～5％）。

    4．黄独玉

    呈黄绿色或橄榄绿色，主要由斜长石、黝帝石，少量绿帘石、婚石和金红石组成（斜长石质量分数90％～100％，黝帘石质量分数1％～25％，绿帘石质量分数5％～10％）。

    5.红独玉

    呈粉红色或芙蓉色，玉石为强黝帘石化斜长岩，其成分质量分数为：黝帘石50％～80％，斜长百 30％～40％（钙长石15％～35％，拉长石5％～15％，绿帘石5％，透辉石 1％）。

    6．青独玉

    呈青色或深蓝色，玉石为辉石斜长岩（斜长石质量分数85％，钙长石质量分数80％，拉长石质量分数5％，辉石质量分数15％）。

    7．墨独玉

    呈黑、墨绿色，为黝帘石化斜长岩，质量分数：斜长石45％，黝帘石45％，绿帘石10％。

    8．杂色独玉

    呈白、绿、黄、紫相间的条纹、条带以及绿豆花、菜花和黑花等。玉石为黑云母铬云母化斜长岩或绿帘石化黝帘石化斜长岩（质量分数：斜长石40％～50％，黝帝石40％～45％）。

    三、独山玉与相似玉石的鉴别

    与独山玉相似玉石有：翡翠、软玉、石英康玉、碳酸岩及蛇纹石玉。

    1．翡翠

    优质独山玉的质地细腻，很像翡翠，但二者结构明显不同，翡翠为纤维变晶结构，独山玉为粒状变晶结构。另外，二者颜色特征和颜色分布特点也有明显的差异，翡翠的颜色比独山玉颜色艳丽，独山玉的绿色中带有明显的灰色、黄色色调，整体颜色不明快。翡翠绿色为带状、线状分布，由绿色的纤维状硬玉矿物集合体造成；而独山玉绿色多呈团块状分布，由粒状的绿色绿帘石矿物集合体形成，翡翠的密度（3．25～3．34g／cm3）和折射率（1．66～1．68）均比独山玉的密度和折射率高。

    2．软玉

    有时软玉也有可能与独山玉相混，但仔细观察可以发现二者的光泽有差异。软玉一般为油脂光泽，而独山玉为玻璃光泽一油脂光泽。独山五质地细腻程度比软玉差，颜色分布比软玉杂乱。

    3．石英质玉

    独山玉与石英质玉比较，折射率高于石英质玉(1．54～1．55）。石英质玉呈绿色，颜色均匀，而独山玉颜色杂，不同颜色之间的界线明显。

    4.蛇纹石玉及碳酸岩

    与蛇纹石玉及碳酸岩类玉石相比，独山五的硬度、密度、折射率都高。另外碳酸岩类玉多为白色和绿色，遇酸起泡，蛇纹岩玉以绿色为主。

    四、独山玉的质量评价

    独山玉的经济评价依据颜色、裂纹、杂质及块度大小。

    优质独山玉为白色和绿色，白色玉为油脂光泽，绿色者为翠绿、微透明、质地细腻、无裂纹、无杂质。颜色杂、色调暗、木透明、有裂纹和杂质的独山玉为下等品。毛矿交易中，依据质量，独山玉可分特级、一级、二级、三级四个等级。

    1．特级料

    颜色纯正，翠绿、蓝绿、淡蓝绿、白中带绿，结构致密，质地细腻，无白筋，无杂质，无裂纹，块度在20kg以上者。

    2．一级料

    颜色均匀，白色，乳白色，绿白浸染，质地细腻，无杂质，无裂纹，块度在20kg以上者。

    3．二级料

    颜色均匀，白色，绿中带杂色，质地细腻，无杂质，无裂纹，块度在3kg以上者。

    4．三级料

    杂色，但色泽较鲜明，质地细腻，有杂质和裂纹，单色块度可达1kg以上，杂色部分块度在2kg以上者。

    五、独山玉的产出特征

    独山玉矿体呈脉状、透镜状及不规则状，产出于依变辉长岩体中。围岩蚀变作用有透闪石一阳起石化，钢黝帝石化，蛇纹石化和绿泥石化，一般矿脉长l～10m，宽0．1～lm，个别宽5m。

【讨论、练习】

【作业】

【教学方法总结】

【课后反思】


	10

20

20

20
10




