| 课题名称 | 6-1碧玺 |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、讲授法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 掌握碧玺的宝石学性质、与相似宝石的鉴别特征等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 不同碧玺品种的鉴别特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课类型 | 理实一体 |  |  |  |  |  |  | 时间分配 |
| 【导 入】 相传，如果能够找到彩虹的落脚点，就能够找到永恒的幸福和财富，彩虹虽 常有，却总也找不到它的起始点。直到1500年，一支葡萄牙勘探队在巴西发现一种宝石，居然闪耀着七彩霓光!像是彩虹从天上射向地心，沐浴在彩虹下的平凡 石子在沿途中获取了世间所囊括的各种色彩，被洗练的晶莹剔透。不是所有的石子都有如此幸运，这藏在彩虹落脚处的宝石，被后人称为“璧玺 (Tourmaline)”，亦被誉为“落入人间的彩虹”当下碧玺与红宝石、蓝宝石、祖母绿等，深受大众所喜爱，更加具有巨大的增值空间 （此处用PPT图片为学生解讲慈太后与碧玺的故事，展示故宫中的碧玺珍品，并配合碧玺的历史文化、传说，预计用5~8分钟） 【新 授】 一、宝石学性质 矿物名称：电气石。 化学成分：(Na, K, Ca) (Al, Fe, Li, Mg, Mn)3 (Al, Cr, Fe, V)6 (BO3)3 (Si6O18)(OH, F)4。 结晶状态：晶质体。 晶 系：三方晶系。 天然碧玺 晶体习性：浑圆三方柱状或复三方锥柱状晶体，晶面纵纹发育。 常见颜色：各种颜色，同一晶体内外或不同部位可呈双色或多色。 光 泽：玻璃光泽。 解 理：无。 摩氏硬度：7～8。 密 度：3.06（+0.20，－0.60）g/cm。 光性特征：非均质体，一轴晶，负光性。 多 色 性：中至强，深浅不同的体色。 折 射 率：1.624～1.644（+0.011，－0.009）。 双折射率：0.018～0.040；通常0.020，暗色可达0.040。 紫外荧光：一般无；粉红、红色碧玺：长、短波下呈弱红至紫色。 吸收光谱：红、粉红碧玺：绿光区宽吸收带，有时可见525nm窄带，451nm,458nm吸收线。 蓝、绿碧玺：红区普遍吸收，498nm强吸收带。 放大检查：气液包体、不规则管状包体，平行线状包体。 特殊光学效应：猫眼效应，变色效应（稀少）。 二、碧玺的品种 1.按照颜色划分 碧玺的成分复杂，颜色也复杂多变。国际珠宝界基本上按颜色对碧玺划分商业品种。 红色碧玺——粉红至红色碧玺的总称。红色是碧玺中价值最高的，其中以紫红色和玫瑰红色最佳，有红碧玺之称，在中国有“孩儿面”的叫法。但自然界以棕褐、褐红、深红色等产出的较多，色调变化较大。 绿色碧玺——黄绿至深绿以及蓝绿、棕色色碧玺的总称 蓝色碧玺——浅蓝色至深蓝色碧玺的总称。 多色碧玺——由于电气石色带十分发育，常在一个晶体上出现红色、绿色的二色色带或三色色带；色带也可依Z轴为中心由里向外形成色环，内红外绿者称为“西瓜碧玺”。 2.按特殊光学效应划分 碧玺猫眼——当电气石中含有大量平行排列的纤维状、管状包体时，磨制成弧面型宝石时可显示猫眼效应被称为碧玺猫眼。 变色碧玺——变色明显的碧玺，但罕见。 碧玺的评价包括颜色、净度、切工、大小，尤以颜色最为重要。 所有宝石中，碧玺颜色最为丰富，按其颜色和特殊的光学效应可分为几个品种：红一粉。 镶有各种颜色碧玺的戴斯蒂诺碧玺套链 红色电气石(红碧玺)——巴西的粉红色碧玺被称为“巴西红宝石”,价值最高的为商业上称做“双桃 红”碧玺、蓝色碧玺(蓝碧玺绿一祖母绿色碧玺(绿碧玺);双色碧玺，内红外绿时称“西瓜碧玺”。 优质碧玺的颜色为玫瑰红色、紫红色，价格也相对昂贵，粉红色碧玺价格较低。绿色碧玺以鲜艳的绿色为上品，黄绿色为次之。纯蓝色和中等程度的蓝色碧玺由于产出较少，也具有较高的价值。 除了颜色外,优质碧玺还应晶莹无瑕，切工规则，比例对称，抛光好。 特殊的光学效应也会提高碧玺的价值。 三、相似宝石的鉴别 水晶和碧玺：主要观察它们的颜色，一般来说水晶中紫色比较常见，碧玺则是没有这种紫色只有紫红色，反观水晶却没有像碧玺一样的红色和绿色，因而可以利用这两者之间颜色不同来大致鉴定真假。 萤石和碧玺：从硬度来比较，碧玺的硬度在摩氏7.5度，而萤石的硬度只在摩氏4度左右，两者可以通过划玻璃来比较硬 度。还有一点，那就是萤石在冒充碧玺是往往是选用多色的材料，而碧玺中没有紫色，恰恰萤石的多色出现时常常都有紫色，所以这也是辨别萤石和碧玺真假的有效 手段。 玻璃与碧玺：从内部的包裹体来看，玻璃中常常有小圆形的明显气泡，碧玺包裹体则不是这样。玻璃冒充碧玺还有一种方式，那就是用爆裂的玻璃来冒充较为粗质的碧玺，这种玻璃一般都是在爆裂后进行染色，所以，颜色染料都聚集在裂缝处，透光观察容易分辨。 【讨论、练习】 列表总结不同品种碧玺的鉴别特点 【作 业】 【教学方法总结】 【课后反思】 |  |  |  |  |  |  |  |  |